- 基于水为分散介质的羧甲基壳聚糖的制备

4．1 前言

目前，已有多种羧甲基壳聚糖的制备方法被报道。但是这些方法中使用的分散介质基本是有机溶剂，其中异丙醇被报道最多[23]，乙醇也有报道，而以水作为分散介质还少见报道。这主要原因可能是异丙醇、正丁醇等有机溶剂对壳聚糖有活化作用。但是以有机溶剂作为分散介质，不仅造成了有机溶剂的大量浪费，而且还会造成环境污染。在环境保护意识越来越强烈的今天，选择一种环境友好型的分散介质进行壳聚糖羧甲基化反应，并且优化反应工艺，显得具有特别重要的现实意义。

本章实验尝试以水作为分散介质、以微波作为加热手段，用氯乙酸和壳聚糖反应制备羧甲基壳聚糖。对产物进行红外光谱表征，以确定产物的结构。并且通过研究产物产率的影响因素，以确定较为优化的反应工艺。

4．2 实验部分

4．2．1仪器与试剂

Galanz17L机械型微波炉（广东格兰仕公司）；

壳聚糖（生化试剂，脱乙酰度>90%，粘度<100cps，上海源聚生物科技有限公司）；

氯乙酸（分析纯，广州化学试剂厂）；氢氧化钠（分析纯，天津化学试剂一厂）；

冰醋酸（化学纯，天津化学试剂厂）；乙醇（分析纯，天津化学试剂一厂）

4．2．2 羧甲基壳聚糖的制备

称取1g左右的壳聚糖置于250ml的锥形瓶中，加入一定浓度的氢氧化钠溶液碱化一定时间。将5g左右的氯乙酸溶解于10ml的水中，然后倒入壳聚糖中，充分搅拌。在反应器外套一个水浴保护装置，置于微波炉中，在第一档微波功率下加热一段时间。冷却后，用冰乙酸中和至中性。然后，加入50ml的水浸泡。过滤，在滤液中加入4~5倍体积的无水乙醇充分沉淀。然后过滤，用无水乙醇反复洗涤沉淀。可得羧甲基壳聚糖。

4．2．3 实验结果及讨论

4．2．3．1 羧甲基壳聚糖的红外光谱解析

图4-1 羧甲基壳聚糖红外光谱图

Fig.4-1 IR spectrum of carboxymethyl chitosan

Fig.4-1为以水为分散介质时制备的羧甲基壳聚糖的红外光谱图。其中1603cm-1处为COO-反对称伸缩振动峰，1414cm-1处为COO-对称伸缩振动峰，这说明在反应中引入了羧基。和壳聚糖红外光谱（Fig.2-2）进行比较，原先在1550~1650cm-1处的—NH2振动谱带发生了变化，说明壳聚糖的羧甲基化主要在—NH2上进行，生成N—羧甲基壳聚糖。

4．2．3．2 碱化时间对壳聚糖羧甲基化反应的影响

作者在不同的氢氧化钠浓度下，分别试验了不同的碱化时间对羧甲基壳聚糖的产量的影响。实验结果如下：

图4-2 碱化时间对反应情况的影响（碱的浓度：10mol·l-1，加热时间：30min）

Fig.4-2 Effects of alkalization time on the reaction

(concentration of NaOH: 10 mol·l-1，heating time: 30min)

图 4-3 碱化时间对反应情况的影响（碱的浓度：40%，加热时间：30min）

Fig.4-3 Effects of alkalization time to the reaction

(concentration of NaOH: 40%，heating time: 30min)

图4-4 碱化时间对反应情况的影响（碱的浓度：50%，加热时间：30min）

Fig.4-4 Effects of alkalization time to the reaction

( concentration of NaOH: 50%，heating time: 30min)

从图中数据可看出，碱化时间对反应有很重要的影响。不论NaOH的浓度有多大，当碱化时间只有1.5h时，反应几乎都没有进行。要使反应有比较明显的进行，碱化时间一般都要在3h以上。这可能是因为水和有机溶剂不同，它对壳聚糖没有膨化作用，在一般情况下难以使壳聚糖发生羧甲基化反应。而在碱的作用下，壳聚糖分子中的羟基可以转化为醇钠，即生成阴离子，此阴离子可以和氯乙酸发生羧甲基化反应。要想使壳聚糖明显发生反应，就要使壳聚糖充分转化为壳聚糖钠，即碱化时间要足够长。因此，在本实验条件下，最佳的碱化时间为3h。

4．2．3．3碱的浓度对壳聚糖羧甲基化反应的影响

由于碱化时间要达到3h以上反应才能明显进行，因此我们在这部分实验中固定碱化时间为3h，加热时间为30min，改变强碱溶液的浓度，以考察碱浓度对反应情况的影响，实验结果如下：

图4-5 碱浓度对反应情况影响趋势图

Fig.4-5 Effects of the concentration of base to the reaction

从上图可得知，要使反应能顺利进行，碱的浓度必须要足够大。这是因为碱的浓度越大，壳聚糖转化为壳聚糖钠的程度也越大，羧甲基化也越容易进行。但是这个反应总的来说转化率并不高，其原因可能是在水中，壳聚糖不能被活化，反应比较难以进行。而且随着碱的浓度增大，壳聚糖容易发生降解，变为小分子链，导致粘度降低。同时，碱的浓度越高，该反应产物的色泽越深。因此，在本实验条件下，碱液质量百分比浓度为50%时较佳。

4．2．3．4 加热时间对壳聚糖羧甲基化反应的影响

固定碱的浓度为50%，碱化时间3h。改变微波加热时间,考察了加热时间对反应的影响。结果如下：

图4-6 加热时间对反应情况影响趋势图

Fig.4-6 Effects of heating time to the reaction

从上表得知，要想反应能够明显进行，加热时间也需要比较长，一般在30min左右。但是加热时间过长也会使壳聚糖发生降解，同时所获得的羧甲基壳聚糖的色泽会变深，因此作者认为在本实验条件下，加热30min比较适宜。

4．2．3．5 壳聚糖起始状态对壳聚糖羧甲基化反应的影响

为了更好的确定反应工艺，作者进行了比较壳聚糖起始状态的一系列实验。先将壳聚糖溶解于一定体积的5%醋酸溶液中，然后加入一定浓度的浓NaOH溶液直至反应体系内NaOH溶液浓度达40%。碱化一定时间，按上述方法制备羧甲基化壳聚糖。考察反应情况，同壳聚糖直接碱化进行比较。结果如下：

图4-7 碱化时间对反应情况影响趋势图

Fig.4-7 Effects of alkalization time to the reaction

由上图可知，壳聚糖经过醋酸溶解后，羧甲基壳聚糖产量远远低于未经酸溶的壳聚糖。其原因可能是壳聚糖经过醋酸溶解，再经NaOH沉淀后，它的分子链互相缠绕在一起，使结构变得紧密复杂，同时壳聚糖的表面积大大降低，空隙数目和大小也降低，导致壳聚糖难以发生碱化，因而也难以进行下一步的羧甲基化反应。

4．3 本章小结

（1）本章实验利用水作为分散介质，在对壳聚糖进行碱化后，直接和氯乙酸的水溶液进行羧甲基化反应。在对产物进行红外光谱分析后，证实了羧甲基壳聚糖的存在。

（2）通过研究反应的影响因素，初步确定了反应的优化工艺。作者认为该反应的适宜条件为：碱的浓度：50%；碱化时间：3h；加热时间：30min。

（3）以水作为分散介质对壳聚糖进行羧甲基化，突破了传统的以有机溶剂作为分散介质的框架，在环保方面具有重要意义，是壳聚糖的一种绿色化学改性，为研究壳聚糖环境友好型的化学改性提供了一条新思路。